Категория DDC-t.

Светофильтры данной категории имеют относительную ширину Δ0,5 от 1% до 2%, что для центральной длины волны 510 нм составляет 5 -10 нм.

Основные свойства этой категории демонстрируются на рис. 1, 2 и в таблице 1, на примере формообразующего светофильтра DDС-t (DDC-t 510\12, 44 layers).

Спектральные свойства ПФ.

Рис.1.  Типичный спектр DC светофильтра T(). T max более 65% при угле падения луча 00.

Рис. 2.  Типичный спектр оптической плотности OD от . В стоп зоне T min менее 0,001% при угле падения луча 00.

Крутизна склона.

Для данной категории ПФ имеют место значения децимальных ширин BW и форм-факторов S, представленные в таблице 1. Технология DDC-t приближает форму полосы пропускания фильтра к прямоугольной.

Таблица 1. Значение децимальных ширин и S факторов для DDC-t светофильтра

| Значение OD | Значение BW для DDC-t 510 | Значение S фактора для DDC-t 510 | Значение BW для DDC-t 1020 | Значение S фактора для DDC-t 1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,3 | Δλ0,5 = 12 нм | - | Δλ0,5 = 24 нм | - |
| 1 | Δλ0,1 = 18 нм | S1 = 1,5 | Δλ0,1 = 36 нм | S1 = 1,5 |
| 2 | Δλ0,01 = 24 нм | S2 = 2,0 | Δλ0,01 = 48 нм | S2 = 2,0 |
| 3 | Δλ0,001 = 37 нм | S3 = 3,08 | Δλ0,001 = 74 нм | S3 = 3,08 |
| 4 | Δλ0,0001= 61 нм | S4 = 5,08 | Δλ0,0001= 122 нм | S4 = 5,08 |
| 5 | Δλ0,00001= 97 нм | S5 = 8,08 | Δλ0,00001= 194 нм | S5 = 8,08 |

Масштабирование.

Значения в 4 столбце получены на базе столбца 2 с применением коэффициента перевода 1020 нм / 510 нм =2. Это универсальное правило для семейства данной категории ПФ. Децимальные ширины увеличиваются пропорционально  mах, а Si не изменяются.

Постарайтесь найти аналог нужного Вам светофильтра в разделе образцы исполнения.