OOO "ФОТООПТИК"

Светофильтры, тонкие пленки, ночное видение

г. Обнинск, Россия

Факс  +7 ( 48439 ) 5-64-80, тел. +7 ( 495 ) 231-78-53

E-mail : filters@photooptic.ru

Web: http://www.photooptic-filters.com
________________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Отрезающий светофильтр SS-t 700.

Зак. №130.06. Дата 08.06.12

| Размер: | Ø32-±0.5 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | 3.0 -±0.5 мм |
| Качество поверхности: | 60/40 царапина/точка |
| Значение длины волны половинного пропускания λ0.5 | 700 нм |
| Допуск на значение λ0.5 | ±0.3% от значения λ0.5 |
| Зона низкого пропускания фильтра | Т≤0.001 % для области 755 – 990 нм |
| Зона высокого пропускания | Т (75% в среднем для области 400 – 520 нм |
| Угол падения луча: | 0 ± 100 |

*ВТ код: SS-t (SP700W29, SP800W29)

Акт выходного контроля спектральных характеристик.

Отрезающий светофильтр SS-t 700.

Зак. №130.06. Дата 08.06.12

| , nm | T,% |
| --- | --- |
| 400 | 40.594 |
| 405 | 67.859 |
| 410 | 51.306 |
| 415 | 74.664 |
| 420 | 53.887 |
| 425 | 68.040 |
| 430 | 83.800 |
| 435 | 68.424 |
| 440 | 79.409 |
| 445 | 80.330 |
| 450 | 70.086 |
| 455 | 74.949 |
| 460 | 77.778 |
| 465 | 71.933 |
| 470 | 75.076 |
| 475 | 84.117 |
| 480 | 85.234 |
| 485 | 84.078 |
| 490 | 87.172 |
| 495 | 88.336 |
| 500 | 85.196 |
| 505 | 84.278 |
| 510 | 86.449 |
| 515 | 86.622 |
| 520 | 83.725 |
| 525 | 83.032 |
| 530 | 86.218 |
| 535 | 89.021 |
| 540 | 87.461 |
| 545 | 83.855 |
| 550 | 83.679 |
| 555 | 87.720 |
| 560 | 91.671 |
| 565 | 91.031 |
| 570 | 86.655 |
| 575 | 83.641 |
| 580 | 84.347 |
| 585 | 87.431 |
| 590 | 89.189 |
| 595 | 87.454 |
| 600 | 83.897 |
| 605 | 81.992 |
| 610 | 83.083 |
| 615 | 86.172 |
| 620 | 88.864 |
| 625 | 88.951 |
| 630 | 86.525 |
| 635 | 83.625 |
| 640 | 82.093 |
| 645 | 81.749 |
| 650 | 81.712 |
| 655 | 81.117 |
| 660 | 79.663 |
| 665 | 78.267 |
| 670 | 77.330 |
| 675 | 76.816 |
| 680 | 76.426 |
| 685 | 76.231 |
| 690 | 74.955 |
| 695 | 62.839 |
| 700 | 35.740 |
| 705 | 13.779 |
| 710 | 4.763 |
| 715 | 1.632 |
| 720 | 0.557 |
| 725 | 0.201 |
| 730 | 0.095 |
| 735 | 0.043 |
| 740 | 0.014 |
| 745 | 0.005 |
| 750 | 0.002 |
| 755 | 0.001 |
| 760 | 0.001 |
| 765 | 0.001 |
| 770 | 0.001 |
| 775 | 0.001 |
| 780 | 0.001 |
| 785 | 0.001 |
| 790 | 0.001 |
| 795 | 0.001 |
| 800 | 0.001 |
| 805 | 0.001 |
| 810 | 0.001 |
| 815 | 0.001 |
| 820 | 0.001 |
| 825 | 0.001 |
| 830 | 0.001 |
| 835 | 0.001 |
| 840 | 0.001 |
| 845 | 0.001 |
| 850 | 0.001 |
| 855 | 0.001 |
| 860 | 0.001 |
| 865 | 0.001 |
| 870 | 0.001 |
| 875 | 0.001 |
| 880 | 0.001 |
| 885 | 0.001 |
| 890 | 0.001 |
| 895 | 0.001 |
| 900 | 0.001 |
| 905 | 0.001 |
| 910 | 0.001 |
| 915 | 0.001 |
| 920 | 0.001 |
| 925 | 0.001 |
| 930 | 0.001 |
| 935 | 0.001 |
| 940 | 0.001 |
| 945 | 0.001 |
| 950 | 0.001 |
| 955 | 0.001 |
| 960 | 0.001 |
| 965 | 0.001 |
| 970 | 0.001 |
| 975 | 0.001 |
| 980 | 0.001 |
| 985 | 0.001 |
| 990 | 0.001 |
| 995 | 0.001 |
| 1000 | 0.002 |
| 1005 | 0.006 |
| 1010 | 0.018 |
| 1015 | 0.053 |
| 1020 | 0.122 |
| 1025 | 0.234 |
| 1030 | 0.362 |
| 1035 | 0.419 |
| 1040 | 0.612 |
| 1045 | 0.825 |
| 1050 | 1.074 |
| 1055 | 1.214 |
| 1060 | 1.899 |
| 1065 | 2.600 |
| 1070 | 3.500 |
| 1075 | 4.000 |
| 1080 | 5.665 |
| 1085 | 7.620 |
| 1090 | 13.296 |
| 1095 | 20.984 |
| 1100 | 35.886 |

*Значения Т измерялись на спектрофотометре Varian Cary 300.   Измерения выполнил: Забудько М.А.