OOO "ФОТООПТИК"

Светофильтры, тонкие пленки, ночное видение

г. Обнинск, Россия

Факс  +7 ( 48439 ) 5-64-80, тел. +7 ( 495 ) 231-78-53

E-mail : filters@photooptic.ru

Web: http://www.photooptic-filters.com
________________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Отрезающий светофильтр SSS-t 700.

Зак. №191.07. Дата 28.08.11

| Размер: | Ø15-±0.2 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | 6.2 -±0.2 мм |
| Качество поверхности: | 60/40 царапина/точка |
| Значение длины волны половинного пропускания λ0.5 | 700 нм |
| Допуск на значение λ0.5 | ±0.5% от значения λ0.5 |
| Зона низкого пропускания фильтра | Т≤0.001 % для области 720 – 1000 нм |
| Зона высокого пропускания | Т (65% в среднем для области 400 – 520 нм |
| Угол падения луча: | 0 ± 100 |

*ВТ код: SSS-t (SP700W29, SP800W29)

Акт выходного контроля спектральных характеристик.

Отрезающий светофильтр SSS-t 700.

Зак. №191.07. Дата 28.08.11

| , nm | T,% |
| --- | --- |
| 400 | 61.82 |
| 405 | 61.23 |
| 410 | 65.34 |
| 415 | 67.16 |
| 420 | 60.54 |
| 425 | 67.54 |
| 430 | 64.57 |
| 435 | 72.83 |
| 440 | 66.17 |
| 445 | 64.16 |
| 450 | 74.90 |
| 455 | 67.90 |
| 460 | 69.20 |
| 465 | 73.60 |
| 470 | 71.72 |
| 475 | 73.40 |
| 480 | 72.03 |
| 485 | 72.28 |
| 490 | 72.71 |
| 495 | 73.41 |
| 500 | 70.50 |
| 505 | 71.67 |
| 510 | 74.30 |
| 515 | 72.04 |
| 520 | 73.00 |
| 525 | 70.50 |
| 530 | 73.74 |
| 535 | 74.11 |
| 540 | 73.10 |
| 545 | 72.33 |
| 550 | 73.56 |
| 555 | 74.98 |
| 560 | 74.22 |
| 565 | 73.98 |
| 570 | 73.23 |
| 575 | 72.91 |
| 580 | 73.46 |
| 585 | 74.96 |
| 590 | 73.26 |
| 595 | 72.74 |
| 600 | 73.13 |
| 605 | 73.53 |
| 610 | 73.80 |
| 615 | 73.03 |
| 620 | 74.20 |
| 625 | 70.16 |
| 630 | 74.50 |
| 635 | 68.70 |
| 640 | 74.60 |
| 645 | 70.27 |
| 650 | 75.25 |
| 655 | 70.21 |
| 660 | 74.52 |
| 665 | 72.20 |
| 670 | 74.69 |
| 675 | 73.75 |
| 680 | 74.37 |
| 685 | 70.27 |
| 690 | 71.76 |
| 695 | 76.14 |
| 696 | 70.24 |
| 697 | 66.68 |
| 698 | 59.24 |
| 699 | 44.89 |
| 700 | 32.58 |
| 701 | 21.95 |
| 702 | 10.81 |
| 703 | 5.75 |
| 704 | 3.22 |
| 705 | 1.39 |
| 710 | 0.09 |
| 715 | 0.007 |
| 720 | 0.001 |
| 725 | 0.001 |
| 730 | 0.001 |
| 735 | 0.001 |
| 740 | 0.001 |
| 745 | 0.001 |
| 750 | 0.001 |
| 755 | 0.001 |
| 760 | 0.001 |
| 765 | 0.001 |
| 770 | 0.001 |
| 775 | 0.001 |
| 780 | 0.001 |
| 785 | 0.001 |
| 790 | 0.001 |
| 795 | 0.001 |
| 800 | 0.001 |
| 805 | 0.001 |
| 810 | 0.001 |
| 815 | 0.001 |
| 820 | 0.001 |
| 825 | 0.001 |
| 830 | 0.001 |
| 835 | 0.001 |
| 840 | 0.001 |
| 845 | 0.001 |
| 850 | 0.001 |
| 855 | 0.001 |
| 860 | 0.001 |
| 865 | 0.001 |
| 870 | 0.001 |
| 875 | 0.001 |
| 880 | 0.001 |
| 885 | 0.001 |
| 890 | 0.001 |
| 895 | 0.001 |
| 900 | 0.001 |
| 905 | 0.001 |
| 910 | 0.001 |
| 915 | 0.001 |
| 920 | 0.001 |
| 925 | 0.001 |
| 930 | 0.001 |
| 935 | 0.001 |
| 940 | 0.001 |
| 945 | 0.001 |
| 950 | 0.001 |
| 955 | 0.001 |
| 960 | 0.001 |
| 965 | 0.001 |
| 970 | 0.001 |
| 975 | 0.001 |
| 980 | 0.001 |
| 985 | 0.001 |
| 990 | 0.001 |
| 995 | 0.001 |
| 1000 | 0.001 |

*Значения Т измерялись на спектрофотометре Varian Cary 300. Измерения выполнил: Забудько М.А.