Отрезающий светофильтр LP550W29. Спектральная спецификация.

Информация о светофильтре:

| Цвет | Оранжевый |
| --- | --- |
| Материал подложки | Schott BOROFLOAT™ |
| Максимальный размер*: | 140x140 мм |
| Толщина: | По требованию заказчика (от 0,55 до 1,4 мм) |
| Качество поверхности: | 60/40 царапина/точка |
| Децимальный отрезок ()** : | 5 нм |
| Минимальное значение Т в полосе пропускания: | >85% в среднем |
| Полоса пропускания: | 560-1200 нм |
| Блокировка: | <0,01% в среднем |
| Полоса блокировки: | 420-530 нм |
| Длина воны половинного пропускания - | 550 нм |
| Допуск на значение | (1% |
| Угол падения луча: | 0 ± 70 |

* Изготовление светофильтров большего размера возможно после согласования.

** Децимальный отрезок – это расстояние от точки  (уровень 60%) до (уровень 6%), которое характеризует крутизну отрезающего светофильтра.